Сведения об оборудовании и средствах измерений ООО «УЭЦ» с приложением свидетельств о поверке

| п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка), заводской номер, страна-изготовитель | Метрологические характеристики СИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Погрешность |
| 1 | Твердость металла | Твердомер ТЭМП-4 Зав. № 048005 Россия | 22…68 HRC 100…450 HB 22…99 HSD 100…950 HV | ±1,5 HRC ±10 HB ±2 HSD ±12 HV |
| 2 | Износ стального каната: потеря сечения; наружные и внутренние локальные дефекты | Измеритель износа канатов (дефектоскоп) Интрос Зав. № 303099 Россия | Диапазон диаметров, контролируемых круглых стальных канатов, мм – от 6 до 64 | ± 1 |
|  |  |  | Диапазон поперечных размеров, контролируемых плоских стальных канатов, мм×мм – от 72×11,5 до 233×38 | ± 0,5 |
|  |  |  | Диапазон поперечных размеров контролируемых резинотросовых канатов, мм×мм – от 72×23 до 233×35 | ± 0,5 |
|  |  |  | Диапазон поперечных размеров контролируемых резинотросовых лент, мм×мм – от 250х15 до 450х24 | ± 0,5 |
|  |  |  | Диапазон измерений относительной потери сечения каната по металлу, % – от 0 до 30 | ± 1…4 |
| 3 | Измерение толщины изделий | Толщиномер ультразвуковой БУЛАТ 1S Зав. № 145 Украина | по стали, мм – 0…200; по Al – 0,4…2000; с преобразованием ТМК – 0,5…75 | ± (0,01Т+0,05), где Т=0,5..99,99 ± (0,1Т+0,1), где Т=100…200 |

| 4 | Измерение расстояний; Линейные размеры | Тахеометр электронный Nikon NIVO 3.M Зав. № A150515 Япония | Без отражателя 400 м; на отражатель 2400 м | ± (3 мм +2 ррм) ± (3 мм +2 ррм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Измерение расстояний; Линейные размеры | Тахеометр электронный Trimble M3 DR 3 Зав. № 131059 США | Без отражателя 400 м | ± (3 мм +2 ррм) |
| 6 | Сопротивление, напряжение | Измеритель сопротивления изоляции цифровой DT-5505 Зав. № 160518450 Китай | Сопротивление: 40…400 Ом; Постоянное напряжение: 1000 В; 750 В; Мегаомметр: 125В, 250 В, 500 В, 1000 В / 4000МОм | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) ± (1.2 % ± 10 е.м.р.) ± (2 % ± 5 е.м.р.) |
| 7 | Сила тока, сопротивление цепей «фаза-фаза» и «фаза-нуль» | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 Зав. № 3942 Россия | 0,01…200 Ом | ±3 |

| 8 | Отклонение от нормы однородности и сплошности структуры | Дефектоскоп ультразвуковой УД9812 Зав. № 032-02-05 Россия | 2…6000 мм (сталь) | время задержки сигнала ±0,006 мкс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Линейные размеры | Дальномер лазерный Disto D410 Зав. № 1051058827 Швейцария | 5…150 м | ±1,0 мм |
| 10 | Линейные размеры | Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 Зав. № 034000919 Россия | 0…125 мм | ± 0,05 мм |
| 11 | Линейные размеры | Стальная струна Россия | —— | —— |
| 12 | Линейные размеры | Отвес Россия | —— | —— |